SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Budowa :  Modernizacja nawierzchni odc. ul.Pniewskiej

w Lwówku.

WSTĘP

1. Część ogólna specyfikacji

1.a. Nazwa zamówienia :  Modernizacja nawierzchni odc.

ul.Pniewskiej w Lwówku.

1.b. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem

modernizacji nawierzchni odc. ul. Pniewskiej

1/ podbudowa

2/ nawierzchnia

3/ chodniki

4/ wykonanie parkingów

5/ roboty ziemne na parkingach

6/ oznakowanie poziome i pionowe

1.c. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi własność Gminy Lwówek.

2.  Wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa została opracowana na potrzeby

Gminy Lwówek.

Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek ul.Pniewskiej od

skrzyżowania z ul.Opalenicką do skrzyżowania z dr. kraj. nr 2.

1.  ZAGADNIENIA  OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem przebudowy drogi gminnej określa  wymagania w

zakresie :

- właściwości materiałów

- 2 -

- sposobu i jakości wykonania robót

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz sprawdzenia i odbioru

robót

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczne opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych stanowią podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

  - WYMAGANIA OGÓŁNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych w trakcie budowy wymogów nadzoru budowlanego.

  - WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności :

-  zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robot w

wymaganych specjalnościach

-  realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika

budowy określonych w art.22 i art.42 Prawa Budowlanego

  - ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po

zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w

formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie

- 3 -

ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed

upływem terminu do składania ofert /zapytań do SIWZ/.Wniosek w tej

sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane

rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych

z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia

zmian poza następującymi przypadkami :

- zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady  /w tym

przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia

rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady

/ w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo

wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,  a w

przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również

potwierdzone przez projektanta.

  - Zmiany materiałów

Należy stosować wyroby i materiały określone w dokumentacji lub równoważne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych]

  - Obiekt ma spełniać wymagania określone w :

a/ dokumentacji technicznej

b/ przepisach techniczno budowlanych /Art.7pkt.1 Prawa

Budowlanego/

c/ Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do

obowiązkowego stosowania /Rozporządzenie MSWiA z dnia

4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych

Polskich Norm.

d/ aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących

wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

e/ niniejszej specyfikacji

2.  ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Podbudowa tłuczniowa

a/ mechaniczne wykonanie koryta w gr.I-IV kat, śred.głęb. 40 cm

b/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm

- 4 –

c/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub.23cm

2.2. Nawierzchnia bitumiczna .

a/ mech.oczyszczenie naw.bitumicznej

b/ skropienie ist.naw.bitumicznej

c/ ułożenie warstwy wiążącej z masy betonu asfaltowego std.II

d/ ułożenie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego std.II

2.3.  Chodniki

a/ ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm

b/ ułożenie nawierzchni chodnika z kostki BEHATON grub.6cm

kolor szary

2.4. Krawężniki, oporniki

a/ mechaniczne cięcie naw.bitumicznej

b/ rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej

c/ wykonanie rowków pod krawężnik

d/ wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik i opornik

e/ ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm

f/ ustawienie opornika betonowego 12x25cm

2.5. Wykonanie parkingów

a/ kopanie koryta pod nawierzchnię

b/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm

c/ wykonanie podbudowy gruzobetonowej grub.15cm

d/ wykonanie podsypki piaskowej  grub.5cm,

e/ wyk.nawierzchni parkingu z płyt ażurowych MEBA

f/ wypełnienie płyt MEBA grubym żwirem

2.6. Roboty ziemne

a/ plantowanie poboczy

b/ odwóz nadmiaru gruntu z koryta na odl. do 5km

2.7. Oznakowanie poziome

a/ malowanie pasów na przejściach dla pieszych

  - Oznakowanie pionowe i urządzenia zabezpieczające

a/ ustawienie znaków drogowych pionowych

b/ wykonanie poręczy łańcuchowych

- 5 -

- WYMAGANIA  MATERIAŁOWE

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być      w I gat.  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.

- WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZĄCE SPOSOBU

WYKONYWANIA ROBÓT.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokładnie zapoznać

się z dokumentacją.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze

budowy. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz

aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP.

Wykonawca odpowiada za bezpieczne prowadzenie robót

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ponosi

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i

osobom trzecim powstałe wskutek niewłaściwego prowadzenia robót.

Niedopuszczalne będą zmiany postanowień zawartych w umowie oraz

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla

zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść

oferty, na podstawie której wybrano oferenta.

Za prace przewidziane w przedmiarze, dokumentacji projektowej oraz

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nie wykonane, nie

będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- OCENA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA I SPOSOBU ODBIORU

ROBÓT

Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją umowy poprzez

inspektora nadzoru inwestorskiego i osobę uprawnioną do kontaktów z

oferentami. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie Z Polskimi

Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano-Montażowych.

Gotowość do odbioru wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie z

trzydniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca dostarczy do odbioru niezbędne atesty dopuszczające

dane wyroby do stosowania w budownictwie.