SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Budowa :  Przebudowa odc.dr. gminnej ul.Gimnazjalnej

w Lwówku.

WSTĘP

1. Część ogólna specyfikacji

1.a. Nazwa zamówienia :  Przebudowa odc.dr. gminnej ul.Gimnazjalnej

w Lwówku.

1.b. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem

przebudowy odc.drogi gminnej ul. Gimnazjalnej

1/ roboty ziemne

2/ oporniki drogowe

3 podbudowa

4/ roboty nawierzchniowe

5/ roboty wykończeniowe

1.c. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi własność Gminy Lwówek.

2.  Wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa została opracowana na potrzeby

Gminy Lwówek.

Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek o nawierzchni gruntowej.

1.  ZAGADNIENIA  OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem przebudowy drogi gminnej określa  wymagania w

zakresie :

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- 2 -

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz sprawdzenia i odbioru

robót

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczne opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych stanowią podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

  - WYMAGANIA OGÓŁNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych w trakcie budowy wymogów nadzoru budowlanego.

  - WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności :

-  zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robot w

wymaganych specjalnościach

-  realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika

budowy określonych w art.22 i art.42 Prawa Budowlanego

  - ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po

zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w

formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie

ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed

- 3 -

upływem terminu do składania ofert /zapytań do SIWZ/.Wniosek w tej

sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane

rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych

z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia

zmian poza następującymi przypadkami :

- zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady  /w tym

przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia

rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady

/ w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo

wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,  a w

przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również

potwierdzone przez projektanta.

  - Zmiany materiałów

Należy stosować wyroby i materiały określone w dokumentacji lub równoważne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych]

  - Obiekt ma spełniać wymagania określone w :

a/ dokumentacji technicznej

b/ przepisach techniczno budowlanych /Art.7pkt.1 Prawa

Budowlanego/

c/ Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do

obowiązkowego stosowania /Rozporządzenie MSWiA z dnia

4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych

Polskich Norm.

d/ aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących

wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

e/ niniejszej specyfikacji

2.  ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Roboty ziemne

a/ roboty pomiarowe

b/ mechaniczne wykonanie koryta w gr.I-IV kat, śred.głęb. 25 cm

- 4 –

2.2. Oporniki drogowe .

a/ wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu kl.B-15

b/ ustawienie oporników betonowych wtopionych 12 x25cm

2.3. Podbudowa

a/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm

b/ wykonanie podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem

kl.B-5 w betoniarce grub. 20cm

2.4. Roboty nawierzchniowe

a/ mechaniczne oczyszczenie podbudowy szczotką mechaniczną

b/ skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

c/ wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego std.II

warstwa ścieralna w ilości 125 kg/m2

2.5. Roboty wykończeniowe

a/ ręczne plantowanie poboczy gruntem z koryta

b/ odwóz nadmiaru urobku z koryta na odl. do 5 km.

- WYMAGANIA  MATERIAŁOWE

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być      w I gat.  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.

- WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZĄCE SPOSOBU

WYKONYWANIA ROBÓT.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokładnie zapoznać

się z dokumentacją.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze

budowy. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz

aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP.

Wykonawca odpowiada za bezpieczne prowadzenie robót

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ponosi

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i

osobom trzecim powstałe wskutek niewłaściwego prowadzenia robót.

- 5 -

Niedopuszczalne będą zmiany postanowień zawartych w umowie oraz

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla

zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść

oferty, na podstawie której wybrano oferenta.

Za prace przewidziane w przedmiarze, dokumentacji projektowej oraz

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nie wykonane, nie

będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- OCENA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA I SPOSOBU ODBIORU

ROBÓT

Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją umowy poprzez

inspektora nadzoru inwestorskiego i osobę uprawnioną do kontaktów z

oferentami. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie Z Polskimi

Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano-Montażowych.

Gotowość do odbioru wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie z

trzydniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca dostarczy do odbioru niezbędne atesty dopuszczające

dane wyroby do stosowania w budownictwie.