SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Budowa :  Przebudowa odc. dr. gminnej ul.Sczanieckiej

w Lwówku.

WSTĘP

1. Część ogólna specyfikacji

1.a. Nazwa zamówienia :  Przebudowa odc.dr. gminnej ul.Sczanieckiej

w Lwówku.

1.b. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem

przebudowy odc.drogi gminnej ul. Sczanieckiej

1/ podbudowa

2/ ściek przykrawężnikowy

3/ wyrównanie – wzmocnienie ist.nawierzchni bitumicznej

4/ roboty nawierzchniowe

5/ roboty wykończeniowe – regulacje pionowe studzienek

1.c. Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi własność Gminy Lwówek.

2.  Wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa została opracowana na potrzeby

Gminy Lwówek.

Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek od posesji nr 10 do

skrzyżowania z ul.Młyńską.

1.  ZAGADNIENIA  OGÓLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z

wykonaniem przebudowy drogi gminnej określa  wymagania w

zakresie :

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- 2 -

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz sprawdzenia i odbioru

robót

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczne opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych stanowią podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

  - WYMAGANIA OGÓŁNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych w trakcie budowy wymogów nadzoru budowlanego.

  - WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności :

-  zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robot w

wymaganych specjalnościach

-  realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika

budowy określonych w art.22 i art.42 Prawa Budowlanego

  - ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po

zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w

formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie

ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed

- 3 -

upływem terminu do składania ofert /zapytań do SIWZ/.Wniosek w tej

sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane

rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych

z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia

zmian poza następującymi przypadkami :

- zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady  /w tym

przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia

rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady

/ w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo

wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych/.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,  a w

przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również

potwierdzone przez projektanta.

  - Zmiany materiałów

Należy stosować wyroby i materiały określone w dokumentacji lub równoważne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych]

  - Obiekt ma spełniać wymagania określone w :

a/ dokumentacji technicznej

b/ przepisach techniczno budowlanych /Art.7pkt.1 Prawa

Budowlanego/

c/ Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do

obowiązkowego stosowania /Rozporządzenie MSWiA z dnia

4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych

Polskich Norm.

d/ aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących

wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

e/ niniejszej specyfikacji

2.  ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Podbudowa

a/ mechaniczne wykonanie koryta w gr.I-IV kat, śred.głęb. 30 cm

b/ wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm

- 4 –

c/ wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub.23cm

2.2. Ściek przykrawężnikowy .

a/ cięcie piłą mechaniczną naw.bitumicznej

b/ rozebranie ist.naw.bitumicznej

c/ ułożenie ścieku z kostki HOLLAND na podsypce cementowo

piaskowej

2.3. Wyrównanie – wzmocnienie ist.nawierzchni

a/ wyrównanie – wzmocnienie ist.naw.bitumicznej tłuczniem

kamiennym śred.grub. 5cm

b/ skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2

c/ zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego

std.II w ilości 60 kg/m2

2.4. Roboty nawierzchniowe

a/ wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego std.II

warstwa ścieralna w ilości 125 kg/m2

2.5. Roboty wykończeniowe

a/ regulacja pionowa zaworów wodociągowych

b/ regulacja pionowa studni rewizyjnych

c/ regulacja pionowa wpustów ulicznych

- WYMAGANIA  MATERIAŁOWE

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być      w I gat.  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonym w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.

- WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZĄCE SPOSOBU

WYKONYWANIA ROBÓT.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokładnie zapoznać

się z dokumentacją.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze

budowy. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz

aktualnie obowiązującymi przepisami uwzględniającymi uwagi BHP.

Wykonawca odpowiada za bezpieczne prowadzenie robót

- 5 -

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ponosi

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i

osobom trzecim powstałe wskutek niewłaściwego prowadzenia robót.

Niedopuszczalne będą zmiany postanowień zawartych w umowie oraz

wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla

zamawiającego jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść

oferty, na podstawie której wybrano oferenta.

Za prace przewidziane w przedmiarze, dokumentacji projektowej oraz

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nie wykonane, nie

będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- OCENA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA I SPOSOBU ODBIORU

ROBÓT

Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją umowy poprzez

inspektora nadzoru inwestorskiego i osobę uprawnioną do kontaktów z

oferentami. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie Z Polskimi

Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano-Montażowych.

Gotowość do odbioru wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie z

trzydniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca dostarczy do odbioru niezbędne atesty dopuszczające

dane wyroby do stosowania w budownictwie.